- MANUAL DE ASSENTAMENTO

- Descrição do Produto:

- Os Pisos e Revestimentos Casarano são produzidos artesanalmente com cimento estrutural, lhe garantindo excelente resistência mecânica e alta durabilidade e alto desempenho, podendo apresentar pequenas variações de cores e dimensões, além de pequenas marcas em suas arestas. Os pisos Casarano linha Atérmico são ideais para áreas de piscinas, pois absorvem pouco calor quando exposto ao sol. A linha Floresta (Madeira) imitam com perfeição peças de madeira rústica, evitando a retirada de árvores da natureza.

- Armazenamento:

- - O produto é sensível a manchas antes da aplicação da proteção, necessitando de cuidados no manuseio e transporte, devendo os responsáveis pelo manuseio, transporte e assentamento usarem luvas ou estarem com as mãos limpas.

- - O produto deve ser armazenado em área limpa e coberta, forrado e coberto com plástico (não utilizar papelão), na posição vertical e face de acabamento com face de acabamento, contra piso com contra piso.

- - É recomendado que o produto não seja armazenado por tempo prolongado, pois o concreto tem um processo natural de formação de manchas irreparáveis, não sendo considerado um defeito do mesmo.

- Assentamento:

- - É aconselhável o assentamento na fase final da obra, evitando que outros serviços danifiquem o produto.

- - É importante a limpeza da face a ser assentada utilizando uma escova ou similar para eliminação de qualquer tipo de sujeira ou nata de cimento que possam estar no produto.

- - Indicamos a utilização de argamassa Quartzolit flexível (AC3), com dupla camada, ou seja, na peça a ser assentada e no contra piso.

- - Devido ao processo artesanal de fabricação, a face inferior do piso pode apresentar pequenas variações, devendo ser compensado com argamassa para um correto nivelamento.

- As juntas entre as peças devem ser de 5 a 10 mm, utilizando rejunte flexível para junta larga para exteriores.

- Passo a Passo:

- 1°) Contra piso nivelado, impermeabilizado e limpo;

- 2°) Umedecer a superfície do contra piso (sem encharcar);

- 3°) Placa limpa e umedecida;

- 4°) Argamassa (dupla camada);

- 5°) Cuidado com os cantos, bem preenchidos com argamassa (sentido trançado);

- 6°) Utilizar martelo de borracha branca ou encapado com fita crepe no caso de martelo borracha preta, batendo com cuidado para evitar trincas ou rachaduras posteriores;

- 7°) Não deixar resíduos de argamassa sobre o piso;

- 8°) Antes de rejuntar, retire o excesso de argamassa entre as placas;

- 9°) Após 72 horas aplicar rejunte;

- 10°) Proteger a peça com fita crepe no rejuntamento, retirando assim que terminar o rejuntamento para evitar possíveis manchas;

- 11°) Se cobrir o piso, que seja durante o dia, retirando o plástico a noite para evitar umidade;

- 12°) Não transitar sobre o piso até que passem 72 horas.

- Limpeza e impermeabilização:

- Os produtos Casarano já saem de fábrica com uma camada de impermeabilizante na superfície, devendo ser aplicada mais uma demão depois de assentado.

- É imprescindível a utilização de produtos que protejam o piso e facilitem a limpeza de manutenção (detergente alcalino, óleo fugante).

- Antes da aplicação de qualquer proteção, o piso deve estar totalmente seco e livre da umidade de assentamento, rejuntamento e limpeza.

- É recomendável a utilização de lavadora de alta pressão (jato leque) e a utilização de detergente neutro ou alcalino para a limpeza.

- Não utilizar produtos que contenham agentes corrosivos de base ácida (solventes).

- Se alguma área apresentar uma mancha mais resistente, utilizar uma lixa d’água n° 240 sobre a mancha.

- Manutenção:

- Recomendamos que o impermeabilizante seja aplicado a cada 6 meses, repetindo o processo de limpeza e impermeabilização.

- Obs.: Os produtos da linha Floresta (madeira) não são atérmicos e a forma de assentamento é a mesma.

- Conferir o produto conforme o pedido, registrando ocorrência de possíveis irregularidades no ato da entrega. Jamais assentar o produto caso encontre algum defeito visível, pois o produto assentado é considerado produto aceito, conforme Lei do Consumidor.

- CASARANO PISOS E GRANITOS

- (11) 4014-6952

- casaranopisos@hotmail.com